Marzo 28, de 2006

IMPERMEABILIZACIÓN.

RESÚMEN

Existen signos visibles que nos indican que es necesario dar un mantenimiento superficial, como la aparición de grietas superficiales, descascaramientos, aparición de más zonas negras (en el caso de asfálticos), ahora bien, si en el sistema de impermeabilización aparecen grietas, descascaramientos "acocodrilamiento" y otros defectos que lleguen hasta el sustrato (la loza o piso firme), es conveniente retirar esa impermeabilización y reemplazarla.

Debido a que cada caso tiene sus particularidades, lo ideal es acercarse con el departamento técnico que en la mayoría de las empresas líderes de este tipo dan asesoría gratuita como parte del servicio que ofrecen al consumidor. Recordemos que no hay que esperar a que las goteras o humedades sean la señal para impermeabilizar, porque además de que la vida útil de nuestra construcción se acorta, un mantenimiento correctivo es más caro que uno preventivo.

TIPO DE SISTEMAS

Sistema Asfáltico

Pueden ser multicapa, base agua y base solvente, es ideal para aplicar principalmente en techos y azoteas húmedas o secas, en climas templados o cálidos.

En una impermeabilización con productos asfálticos es necesario aplicar un acabado que permita reflejar los rayos del sol evitando que se acumule el calor dentro del hogar, o local.

El color blanco es el mejor, ya que éstos son mucho más frescos que los de color oscuro, como son el aluminio o el terracota que se emplean por ser más económicos.

Sistemas impermeable multicapa asfálticos.

Sobre posición ordenada de capas primordialmente asfálticas, para evitar el paso del agua.

Fester cuenta con una gran variedad de membranas de refuerzo para complementar los sistemas impermeables multicapa que al contar con un mayor número de capas tendrán mayor seguridad y duración. La membrana de refuerzo, es una película que permite reforzar nuestro sistema impermeable en los puntos críticos, (bajadas de agua, bases de tinacos, pretiles, soportes de antenas, tuberías).

Sistemas impermeables base agua.

Ideales para aplicar principalmente en techos y azoteas húmedas o secas, en climas templados o cálidos.

Productos: Imperfest-E, Microfest, Microlastic, Microseal 2f

Sistemas impermeables base solvente.

Son ideales para todo tipo de estructuras secas, pisos bajo recubrimientos pétreos (mosaicos, tejas etc.), sitios bajo inmersión constante como albercas o jardineras, y son también para todo tipo de climas. Tienen mayor durabilidad que los base asfáltico agua.

Por ej., Producto: Vaportite 550

Sistema Acrílico

Es un impermeabilizante fácil de aplicar, de gran reflectividad, y por su elasticidad no se cuartea ni se fisura, es 100% impermeable. Ideales para techos, y azoteas horizontales e inclinadas, se aplica sobre superficies de concreto, mortero, asbesto o lámina galvanizada.

Productos: Acriton Impermeable 3 años, Acriton Impermeable 5 años, Acritón Impermeable 7 años, Acriton Impermeable 10 años.

Sistema Prefabricado

Son rollos de impermeabilizante que se extienden sobre una superficie adhiriéndolos con un soplete. Son productos elaborados a base de asfalto modificados con hules o plásticos sintéticos, y con la membrana de refuerzo integrada desde el proceso de fabricación, lo cual garantiza un espesor uniforme.

Los sistemas prefabricados, sirven para impermeabilizar áreas con mayor rapidez, espesor uniforme y alta durabilidad. Ofrecen garantías de 4 a 10 años.

Sistema Asfáltico

Limpieza:

- Eliminar partes sueltas o flojas y salientes filosas o puntiagudas.

- En el caso de impermeabilizaciones en mal estado se debe retirar en su totalidad.

- Limpiar de polvo, grasa y partículas sueltas.

Aplicación del primario:

- Con brocha, aspersor u otro medio apropiado cubrir con el imprimador toda la superficie y dejarla secar. Siga las indicaciones de dilución, rendimiento y secado.

Sellado de fisuras y refuerzo de puntos críticos:

- En el caso de existir fisuras, grietas, rellénelas.

- Los puntos críticos (bajadas pluviales, chaflanes, bases de tuberías, tinacos, antenas, etc) deben tratarse poniendo el impermeabilizante elegido, y estando aún fresco, colocar una membrana de refuerzo, asentándola perfectamente para no dejar arrugas ni abolsamientos.

Primera capa impermeable y membrana de refuerzo:

- Al aplicar la primera capa de impermeabilizante, colocar simultáneamente la membrana de refuerzo, con traslapes de 10 cm. a los laterales y 20 cm. al final de cada rollo, evitando abolsamientos. Dejar secar 24 horas.

Segunda capa impermeable:

- Una vez seca la aplicación anterior, extienda una segunda capa uniforme de impermeabilizante sobre toda la superficie. Recomendamos aplicar a razón de 1 lt/m2 por mano, es decir que necesitamos para las dos capas 2 litros/m2. Dejar secar por una semana.

Acabado reflectivo:

- Sobre la capa impermeable perfectamente seca, aplicar el acabado reflectivo seleccionado, respetando rendimientos y tiempos de secado entre manos.

Sistema Acrílico

Limpieza:

- Eliminar partes sueltas o flojas y salientes o puntiagudas.

- En el caso de impermeabilizaciones en mal estado se debe retirar en su totalidad.

- Limpiar de polvo, grasa y partículas sueltas.

Primario:

- Sobre la superficie limpia y seca aplique con brocha o rodillo de felpa, a razón de 5 m2 por 1L de dilución aproximadamente

Tratamiento de puntos críticos:

- Para el tratamiento de fisuras, grietas, bajadas pluviales, etc. aplique el producto sin diluir y sobre éste, un refuerzo de poliéster asentándolo perfectamente para no dejar arrugas ni abolsamientos.  Deje secar de 12 a 24 hrs. dependiendo de la temperatura ambiente.

Primera capa impermeable:

- Sobre la superficie preparada, aplique a razón de 500 ml. a 750 ml por 1 m2  y deje secar de 12 a 24 hrs. dependiendo de la temperatura ambiente.

Segunda capa impermeable:

- Aplique una segunda mano sin diluir a razón de 500 ml. a 750 ml. por 1 m2 en sentido contrario a la aplicación anterior y deje secar.

Sistema Prefabricado

Limpieza:

- Eliminar partes sueltas o flojas y salientes o puntiagudas.

- En el caso de impermeabilizaciones en mal estado se debe retirar en su totalidad.

- Limpiar de polvo, grasa y partículas sueltas.

Imprimación:

- Con brocha, aspersor u otro medio apropiado cubrir con Hidroprimer, toda la superficie y dejarla secar, siga las instrucciones y respete rendimientos y tiempo de secado.

Sellado de fisuras y refuerzo de puntos críticos:

- En el caso de existir fisuras o grietas, rellénelas con un pedazo del mismo rollo fundiéndolo con el soplete directamente en la grieta.

- Los puntos críticos (bajadas pluviales, chaflanes, bases de tuberías, tinacos, antenas, etc.) deben tratarse con una pieza de refuerzo del mismo prefabricado empleando la misma técnica de vulcanización que se expone para su instalación.

Instalación del manto impermeable:

- Se calienta por medio de soplete de gas la cara inferior de una sección del manto hasta fundir la película transparente de polipropileno integrada; de inmediato se asienta en la superficie presionando ligeramente a efecto que solde la vulcanización. Se repite esta operación a medida que se extienda el rollo. Para la colocación de los rollos sugerimos se dejen traslapes de 10 cm. a los lados y 10 cm. sobre los extremos de cada uno. Se adhiere por vulcanización la sección a traslapar, presionándola (de preferencia mediante rodillo), contra el rollo inferior de forma tal que "escupa" aproximadamente 1 cm. de material asfáltico por el borde. Estos materiales si traen acabado integrado (hojuelas o gravilla) o bien están lisos o arenados para recibir recubrimientos pétreos, concreto hidráulico, pavimento asfáltico, etc.

Consejos

Superficies ya impermeabilizadas

- Retirar el sistema existente de manera parcial o total, tomando en cuenta lo siguiente:

- El material aplicado en frío, perfectamente adherido, no afecta al nuevo sistema, por lo que se recomienda retiro parcial de las partes en mal estado.

- El material aplicado en calor (chapopote), sí podría afectar al nuevo sistema por lo que requiere retiro total.

Recomendaciones útiles para lograr una buena obra de impermeabilización

- Obtenga de manera precisa el dato del área a impermeabilizar.

- De acuerdo a los rendimientos de los productos, calcule el material a emplear. No olvide considerar los refuerzos de los puntos críticos.

- Respete los rendimientos indicados en cada producto.

- No altere o rebaje los productos agregando líquidos no especificados en el manual técnico.

- Respete los tiempos de secado entre los diferentes pasos.

- Limpie la superficie en cada etapa.

- No haga sistemas impermeables en losas de concreto que tengan menos de 28 días de colocadas.

- No aplicar cuando esté lloviendo.

PRODUCTOS SUGERÍDOS (Variables según caso)

-Plastic Cement: Sellador calafateado para fisuras y puntos críticos en sistema impermeables.

Usos. Como sellador de juntas, fisuras, grietas y ranuras en superficies de concreto, para tratamientos de puntos críticos y especiales para sistemas impermeables en frío. (Base agua, base solvente, y mantos impermeables prefabricados).

Ventajas.

- Económico y de sencilla aplicación, Platic Cement es un producto altamente versátil, especialmente formulado para cubrir eficientemente los requerimientos básicos de sellado y calafateado en cualquiera de los sistemas impermeables en frío.

- Resulta eficaz para: calafatear tragaluces, recubrir chaflanes, cornisas, canales, etc. Sellar traslapes y remates de fieltros utilizados en impermeabilización.

- Tiene muy buena durabilidad y excelente adherencia sobre cualquier superficie previamente imprimada.

- Una vez seco forma un sello impermeable al agua.

- Resiste todo tipo de condiciones climáticas y ambientales.

- Es plástico y de gran trabajabilidad.

- No es inflamable, una vez seco.

- No es tóxico (salvo ingestión).

-Microprimer: Imprimador para sistemas impermeables base agua.

Usos. Como "primer" para Sistemas Impermeables a base de: Imperfest - E,  Microfest, Microlastic, Microseal 2 F.

Ventajas

- Fácil aplicación

- Microprimer sella perfectamente superficies porosas de concreto

- Excelente adherencia en superficies secas o húmedas

- No necesita calentarse para su aplicación

- No tóxico (salvo ingestión)

- No inflamable

-Imperflex: Membrana de refuerzo económica para sistemas impermeables en frío.

Usos.

- Para sistemas asfálticos a base de Imperfest E.

- Como parte integrante de sistemas impermeables asfálticos en frío base agua

- Como refuerzo para puntos críticos más comunes en impermeabilizaciones asfálticas en frío.

- Resiste todo tipo de condiciones climáticas y ambientales.

Ventajas

- Imperflex promueve la adherencia entre las capas de asfálticas estructurando el sistema impermeable, proporcionándole así resistencia a los esfuerzos mecánicos y previniendo su deterioro prematuro.

- Presenta una excelente flexibilidad, lo que le permite amoldarse a cualquier tipo de superficie.

- Asimila perfectamente los esfuerzos de contracción - dilatación a los que está sometido el sistema impermeable.

- Resistente a las altas temperaturas y en partículas a la acción de los rayos solares.

- Absorbe como máximo un 1% de humedad aun sumergido en agua.

- Es inerte a la acción de solventes, álcalis, ácidos y bacterias

-Microfest: Impermeabilizante de usos múltiples.

Usos. En losas de concreto armado con pendiente propia. En climas templados y cálidos.

Ventajas.

- Por su costo accesible, fácil aplicación y buena durabilidad, Microfest resulta el material ideal para impermeabilizar techos y azoteas.

- Presenta una excelente adherencia sobre superficies secas como húmedas, por lo que puede ser aplicado en cualquier época del año.

- No necesita calentarse para su aplicación.

- No es tóxico (salvo ingestión).

- No es inflamable.

-Festerblanc: Acabado protector y decorativo elástico.

Usos. Como recubrimiento reflectivo, decorativo y protector para sistemas impermeables asfálticos y fachadas.

Ventajas.

- Festerblanc reúne en uno solo propiedades de alta reflectividad, flexibilidad, resistencia al intemperismo y duración, que sumadas a sus cualidades estéticas y decorativas lo convierten en el mejor y más completo producto dentro del género de acabados protectores para impermeabilizaciones.

- En su presentación de color blanco, refleja la luz solar hasta en un 80%, reduciendo considerablemente la transmisión de calor hacia las capas impermeables y hacia el interior de los recintos.

- Forma una capa resistente que previene el deterioro prematuro por intemperización de los sistemas impermeables, prolongando notablemente su vida útil.

- Protege y decora los muros y fachadas impidiendo la penetración del agua y materiales que propician la desintegración del material de construcción y atenuando la acción destructiva del intemperismo y la lluvia ácida.

- Resiste todo tipo de condiciones climáticas y ambientales.

- Disponible en tonos blanco, terracota y verde tenis.

- 100% lavable.

- Es de rápida aplicación y muy buena brochabilidad.

- No es tóxico (salvo ingestión)

- No es inflamable

- NO ES PARA TRANSITO CONSTANTE

-OTROS:

En casos específicos en donde se requiera de reparaciones de carácter más considerable, será necesario recurrir a otros productos de la gama de Fester. La discrecionalidad en el uso de estos productos queda definida por el usuario especialista, o con experiencia en los posibles defectos que se presenten sobre la realización del trabajo.

| Sin mas por el momento, quedo de usted a sus órdenes para cualquier aclaración. Nota: Fuente informativa, Fester , manuales e información al público. Parte de la información contenida en éste Sitio es propiedad de HENKEL CAPITAL, S.A. de C.V. y se encuentra protegida por <la Ley> de <la Propiedad Industrial> y <la Ley Federal> del Derecho de Autor. Por lo que se utiliza solo como una síntesis informativa, sin mayor pretensión que dar a conocer a nuestros clientes los sistemas y productos existentes y ejerzan su derecho a decidir y nosotros, nuestra obligación de informar. |  |  |
| --- | --- | --- |

A T E N T A M E N T E

Constru-Quality HA

J. Ernesto Hernández A.

Coordinación General

# Text boxes

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com

Constru-Quality HA

Magisterio Nacional 176, Tlalpan d.f., 14090

TelCel: 04455 22 152021 ,

e-mail:constru_quality_ha@hotmail.com