# RECUBRIMIENTO ECOTERMICO DISIPADOR DE CALOR

FICHA TÉCNICA

FAMILIA QUÍMICA:		Hidróxidos

COMPONENTES ACTIVOS:	Agua				70.0 %

Estireno			10.0 %

Tierras inertes		  9.5 %

Caolín			  	  7.5 %

Amoniaco		  	  1.0 %

Dióxido de Silicio	  	  1.0 %

Pigmento inorgánico	  1.0 %

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:  Pasta líquida de color blanco, tixotrópica, retardador de la oxidación y disipador térmico.

Evita la carga térmica (efecto comal) por radiación solar.

Reflejante e higroscópico con humedad ambiente superior al 50%.

Reflejante con una humedad ambiente menor del 50%.

Neutraliza la lluvia ácida y evita la formación de mohos, bacterias y hongos en la superficie recubierta.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

PUNTO DE FUSIÓN / CONGELACIÓN: (Altura sobre el nivel del mar)	   0° C

PUNTO DE EBULLICIÓN: (Altura sobre el nivel del mar)		          100° C

DENSIDAD DE VAPOR:								    N/D

PRESIÓN DE VAPOR:								    N/D

SOLUBILIDAD EN AGUA:							 100%

GRAVEDAD ESPECÍFICA:						        1.2 gr/lt.

SÓLIDOS:                                                                                                 78 +/- 1

pH:                                                                                                       12 (+/- 0.5)

ALBEDO (reflectividad):                                                   88.3% (ASTM C1549)

EMISIVIDAD:                                                                         0.92 (ASTM C1371)

DENSIDAD:                                                                        1.15 grs./ml. (+/- 0.02)

SÓLIDOS POR PESO:                                                                  28.0% (+/- 1.5)

PESO POR GALÓN:                                                                                4.18 kg.

RESISTENCIA UV:        Ningún deterioro después de 1,000 horas (ASTM G53)

INTEMPERISMO:         Ningún deterioro después de 2,000 horas (ASTM B117)

ABSORCIÓN DE HUMEDAD:                                                                    7-10%

APARIENCIA Y FASE A TEMPERATURA AMBIENTE: 	Pasta líquida, que una vez seca a temperatura ambiente, adquiere la apariencia de estuco con una blancura similar a la nieve recién caída.

OLOR:	Durante la aplicación tiene un ligero olor a amoniaco, una vez aplicado y seco, éste desaparece.

ESPESOR DEL PRODUCTO APLICADO SECO:       4-6 milésimas de pulgada

TASA DE EVAPORACIÓN:							    N/D

ESTABILIDAD:								         Estable

PRODUCTOS DE COMPOSICIÓN PELIGROSA: 			       Ninguno

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:					     No ocurre

INCOMPATIBILIDAD:			                                                     Ácidos

SENSIBILIDAD A CARGAS ESTÁTICAS:   		                             Ninguna

EFECTOS PERJUDICIALES PARA LA SALUD:

RUTAS DE ENTRADA:	Ojos, piel, mucosas.

CONTACTO CON LA PIEL:  Debido a su contenido alcalino, la exposición prolongada provoca irritación únicamente al aplicar.

CONTACTO CON LOS OJOS:  Puede causar irritación o ardor, únicamente al aplicar.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

CONTACTO CON LA PIEL:  Lavar con agua y aplicar crema humectante.

CONTACTO CON LOS OJOS:  Lavar con abundante agua, si persisten las molestias consultar al médico.

INGESTIÓN:  Provocar el vómito, si las cantidades ingeridas son muy grandes consultar al médico.

INHALACIÓN:  Remover al sujeto a un área ventilada, si persisten las molestias consultar al médico.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO SEGÚN NFDA:

SALUD 				0

INFLAMABLE			0

REACTIVIDAD			0

RIESGOS ESPECIALES  		0

## GRADOS DE RIESGO: 4 = EXTREMO, 3 = ALTO, 2 = MODERADO, 1 = LEVE, 0 = INSIGNIFICANTE

MEDIDAS PARA DERRAMES O FUGAS ACCIDENTALES:

Palear ó barrer hacia un contenedor para disponer del desecho de acuerdo a leyes y regulaciones federales, estatales y municipales.

EN CASO DE INCENDIO:

No existe peligro de incendio ni de explosión en el material.

Utilizar métodos de extinción de acuerdo a los materiales almacenados en el área cubierta con KOOL KAT

CONTAMINACIÓN:

No existe peligro de contaminación (es grado agrícola).

DAÑOS A LA SALUD:

Durante la aplicación el material ocasionalmente puede provocar irritación o ardor en ojos y piel.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL:

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:  Ninguna.

MANOS: Se recomienda utilizar guantes durante su aplicación, o evitar el contacto directo con el producto.

PIEL: Utilizar manga larga.

OJOS: Debido al alto nivel de reflexión de luz, y al peligro de salpicaduras, se recomienda utilizar lentes obscuros durante la aplicación.

REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA APLICACIÓN: Para brindar mejores resultados, requiere de la aplicación previa de un sellador especial para éste producto.